天津市威马科技发展有限公司

ＳＭ—2６0                           水系统除垢剂

我公司生产的SM-2６0是含有特殊缓蚀剂的酸性除垢剂。主要用于锅炉、中央空调、冷却水管的清洗、除垢。它除了比同类产品除垢迅速彻底外，安全可靠性也是同类产品无与伦比的。

特性：

- 外观：透明液体

- 比重：1.09±0.05

- PH值：≤２

- 气味：微弱酸味

特点：

- ＳＭ-2６0可溶解和剥离积层的水垢和杂质，被剥离的不溶性水垢也可同时排出。

- 高效、特殊的缓蚀剂使ＳＭ-2６0对金属的腐蚀几乎为零。

- 可将混在水垢中的泥沙及粘土一同清洗掉。

使用方法：

热清洗：将SM-2６0按1：10比例注入锅炉或中央空调内循环数小时，并提升温度，保持在60℃左右，同时测定PH值，保持在2以下，若PH值超过2，则应向循环系统内补加SM-260，若PH值在2小时内无变化，便可将洗液排放，然后再用碱水中和清洗一遍，再排放。

冷清洗：在锅炉或中央空调停止状态下，使用耐酸泵，将SM-2６0的1：10稀释液注入锅炉内循环数小时，测定PH值，如PH值2小时内均在2以下，即可将废液排放后用碱水中和清洗后排放。

技术保障部建议：

本品为酸性，请勿长时间接触皮肤。

天津市威马科技发展有限公司

地址：天津市红桥区竹山路１３号  电话：022-58583088网络实名：天津润滑网